Příloha č. 2		                                                                                                                         21.8.2017

Hlavní závada objevená při provádění opravy povrchu heliportu

Havarijní stav upevnění konzol po obvodě heliportu.

Obrázek 1: Konzoly heliportu

Obrázek 2: Nalezené upevnění konzol do betonu

Ke každému nosníku byly přivařeny 3 takovéto konzoly cca 8,5 cm dlouhé. Dle výkresové dokumentace měly být dlouhé 17,5 cm. Po odkrytí všech nosníků bylo nalezena ½ ulomených konzol!

Dle návrhu statika byly vyrobeny nové konzoly. V současné době se instalují.

Obrázek 3: Nové konzoly do betonu

Obrázek 4: Upevnění nových konzol

# Text boxes

Ukotvení dvěma šrouby

Svařeno po celé šířce nosníku